LCY Globalprene 3566

Наличие на складе:

Наши преимущества

- Нефтехимическая компания LCY: самые современные технологии для производства SBS, SEBS, SIS, PP.

- Бесплатная консультация технолога;

- Доставка в любой город России и СНГ;

- Прямые поставки от производителя;

  - Описание

СБС LCY GLOBALPRENE 3566 — это износостойкий материал, который сочетает свойства резины и пластика. Отличается прочностью и гибкостью. Поставляется в бумажных мешках по 20 кг. Производитель: LCY Chemical Corp., Южная Корея. СБС применяют при производстве изделий, для которых важна устойчивость к механическим нагрузкам.

Особенности марки 
  Материал прочен и пластичен, ему отдают предпочтение при изготовлении изделий в разных областях производства. Конечный продукт сохраняет свойства даже после длительной эксплуатации и постоянного растяжения.

  Преимущества продуктов из СБС:



   	 термостойкость; 
    	 прочность; 
    	 устойчивость к растрескиванию и деформации; 
    	 возможность выпускать и гибкие, и твердые продукты; 
    	 длительный срок эксплуатации; 
    	 износостойкость; 
    	 экологичность. 
 



Характеристики
  Свойства СБС LCY GLOBALPRENE 3566:



   	 содержание стирола — 29-33%; 
    	 плотность — NA г/см³; 
    	 содержание летучих веществ — ≤ 0,5%; 
    	 зольность — ≤ 1,0%; 
    	 текучесть расплава при 190С/5 кг — 4-5 г/10 мин; 
    	 твердость — ≥ 65 Шор А. 
 



Переработка
  Продукцию из материала производят методом литья под давлением.

Сферы применения
  Эластичность и прочность СБС-материала позволяют использовать его в различных целях.

  Области применения СБС LCY GLOBALPRENE 3566:



   	 дорожное покрытие; 
    	 кровля; 
    	 модификация полимеров; 
    	 модификация битумов; 
    	 клей; 
    	 герметик; 
    	 адгезивы; 
    	 мастика; 
    	 композиции для подошв обуви. 
 



  Достоинства СБС LCY GLOBALPRENE 3566:



   	 не токсичен, его используют при изготовлении товаров для детей; 
    	 как модификатор повышает устойчивость дорожного покрытия к высоким и низким температурам, износу, а также продлевает срок службы; 
    	 ввиду высокой адгезии СБС применяют в производстве ручных инструментов. 
 



СБС LCY GLOBALPRENE 3566 с доставкой по России и СНГ
  Чтобы купить LCY GLOBALPRENE 3566 и другие марки СБС, заполните форму расчета стоимости, позвоните нам или закажите звонок: оперативно свяжемся с вами, чтобы обсудить условия сотрудничества и сделать персональное предложение.


 Доверьте поставки полимеров надежному партнеру в лице компании UCG!

Технические характеристики

Свойства марки

Доступна фасовка

Мешки бумажные по 20кг