LCY PP PT231M

Наличие на складе:

Наши преимущества

- Нефтехимическая компания LCY: самые современные технологии для производства SBS, SEBS, SIS, PP.

- Бесплатная консультация технолога;

- Доставка в любой город России и СНГ;

- Прямые поставки от производителя;

  - Описание

LCY PP PT231M — специальная марка полипропилена, предназначенная для выпуска продукции медицинского назначения по технологии тонкостенного литья под давлением. Материалы фасуются в мешки по 25 кг.

  Компания UCG реализует марки ПП медицинского применения, в том числе LCY PP PT231M.

  — Напрямую работаем с производителями нефтехимической продукции.

  — Проводим расчет стоимости партии (зависит от объема заказанного сырья).

  — Максимально быстро отгружаем материалы, организуем их доставку на предприятие России или СНГ. Возможен самовывоз.

Особенности


   	 Не боится воздействия высоких температур (более 100°С). Готовая продукция проходит процедуру горячей стерилизации, сохраняя свои основные характеристики. 
    	 Обладает хорошей прозрачностью. 
    	 Обеспечивает размерную точность (усаживаются на 1,2%). 
    	 Характеризуется чистотой и безопасностью (подтверждено документально международными сертификатами). 
    	 Обеспечивает максимальную производительность для указанных типов продукции. 
 



Свойства


   	 Плотность равна 0, 904 кг/м3 
    	 Твердость по Шору — 100 
    	 Показатель текучести расплава составляет 26 г/10 мин. 
    	 Предел прочности при растяжении — 360 кг/см2 
    	 Модуль упругости при изгибе — 16 400 кг/см2 
    	 Ударная вязкость по Изоду с надрезом — 2,1 кг-см/см 
    	 Температура размягчения под нагрузкой (4,6 кг/см2) — 109° С 
    	 Относительное удлинение при растяжении — 9% 
    	 Относительное удлинение при разрыве — 22% 
 



Применение
  Используется для выпуска медицинских и пищевых контейнеров, корпусов диализаторов, частей шприцев, футляров для контактных линз, игрушек, посуды.

Оптовые поставки LCY PP PT231M 
  С 2005 года компания UCG работает на рынке полимеров.

  — Без посредников сотрудничаем с крупнейшими нефтехимическими концернами.

  — Индивидуально подходим к решению производственных задач каждого клиента, подбирая материалы.

  — Даем консультации по запуску производства.

  — В срок выполняем обязательства по поставкам сырья в любых промышленных масштабах.

Технические характеристики

Свойства марки

Доступна фасовка

#фасовка#