LG Lupren 501S

Наличие на складе:

Наши преимущества

- Нефтехимический концерн с мировым именем

- Бесплатная консультация технолога;

- Доставка в любой город России и СНГ;

- Прямые поставки от производителя;

  - Описание

СБС LG LUPREN 501S — это полимер, который применяют для создания клея и адгезивов, для модификации битума и в обувной промышленности. Гранулят поставляют в бумажных мешках по 20 кг. Производитель — LG Chem.
Особенности марки 
   	 Материал сочетает свойства резины и пластика. 
    	 Изделия из материала устойчивы к растрескиванию и деформациям при низких и высоких температурах. 
    	 Отличаются твердой, но эластичной формой. 
    	 Конечный продукт сохраняет эластичность даже после долгой эксплуатации и постоянного растяжения. 
Характеристики
  Основные достоинства полимера СБС — это эластичность и высокая прочность. Свойства СБС LG LUPREN 501S:
   	 плотность — 0,94 г/см³; 
    	 твердость — 78 Шор А; 
    	 текучесть 200 °С/5 кг — <0,5 г/10мин; 
    	 предел прочности при растяжении 500 мм/мин — 350 кгс/см2; 
    	 бутадиен/стирол — 69/31%; 
    	 удлинение при разрыве — 870%; 
    	 вязкость раствора 25 % толуола при 25 °С — 4,5 Па·с 
Переработка
  В обувной сфере СБС перерабатывают методом литья под давлением.
Сферы применения
  Благодаря износостойкости, прочности и устойчивости к высокой и низкой температуре, СБС используют в различных целях.
  Области применения материала:
   	 дорожное покрытие; 
    	 кровельные материалы; 
    	 модификация полимеров; 
    	 компаундирование; 
    	 клей; 
    	 герметик; 
    	 адгезивы; 
    	 мастика; 
    	 композиции для подошв обуви. 
 СБС не токсичен и безопасен для организма, поэтому его используют для изготовления детских товаров. Не скользит при контакте с кожей. Применение СБС LG LUPREN 501S в качестве модификатора повышает устойчивость дорожного полотна к износу и продлевает срок службы покрытия. Такие пути сообщения выдерживают широкий температурный диапазон: в холод дорога не растрескается, а в жаркое время гоода не потечет.
СБС LG LUPREN 501S с доставкой по России и СНГ
  Чтобы купить СБС LG LUPREN 501S и другие марки СБС, заполните форму расчета стоимости, позвоните нам или закажите звонок: оперативно свяжемся с вами, чтобы обсудить условия сотрудничества и сделать персональное предложение.
 Доверьте поставки полимеров надежному партнеру в лице компании UCG!

Технические характеристики

Свойства марки

Доступна фасовка

Мешки бумажные по 20кг