ASA LI911

Наличие на складе:

Наши преимущества

- Нефтехимический концерн с мировым именем

- Бесплатная консультация технолога;

- Доставка в любой город России и СНГ;

- Прямые поставки от производителя;

  - Описание

Марка ASA LI 911 отличается высокой текучестью и разработана для переработки путем литья.
  Поставляем АСА-пластик оптом, фасовка в бумажные мешки по 25 кг. На правах официального дилера в нашей стране получаем продукцию напрямую от производителя LG Chem. Доставляем заказы по России и СНГ.
Сфера применения
  Традиционно ASA-пластик ценят за устойчивость к атмосферным воздействиям ультрафиолета и осадков, высокую жесткость, стойкость к разбавленным кислотам, минеральным смазочным маслам, дизельному топливу.
  Перечисленные преимущества объясняют популярность данного вида полимеров в производстве светотехнических изделий, плафонов и приборов, а также автомобильных деталей.
Свойства ASA LI 911
  Особенности марки: литьевая, высокотекучая.
  Способ переработки: литье.
  Показатель текучести расплава равен 20 г/10 мин.
Характеристики 
 Физические
  Плотность 1,07.   Усадка при формовании 0,4-0,7%.   ПТР 20 г/10 мин (при условии 220°С/10 кг). 
 Механические
  Напряжение при растяжении 500 кг/см2.   Модуль упругости при растяжении 22,1 кг/см2.   Относительное удлинение при растяжении 6%.   Относительное удлинение при разрыве 20%.   Прочность на изгиб 800 кг/см2.   Модуль упругости при изгибе 23,5 кг/см2.   Твердость по Роквеллу 107. 
 Температурные
  Температура тепловой деформации: при 18,5 кг/см отпущенный 96 °С, неотпущенный 87 °С; при 4,6 кг/см отпущенный 101 °С, неотпущенный 96 °С.   Температура размягчения по Вика 96 °С.   Класс горючести HB. 
О производителе
  Эту марку производит южнокорейская компания LG Chem. В настоящее время она является крупнейшим на мировом рынке нефтехимическим концерном, выпускающим полимеры. Сырье ценится за высокое качество, пользуется неизменным спросом и поставляется на предприятия по всему миру.
  Юсиджи имеет статус официального дилера LG Chem в России. Прямые поставки гарантируют наших клиентам оригинальное качество, самый широкий ассортимент, конкурентные цены и возможность в кратчайшие сроки получить партию любого объема.
Оптовые поставки АСА-пластика от UCG
  Продаем гранулы ASA оптом с доставкой по России и в страны ближнего зарубежья.
  Заполните форму на сайте, позвоните нам или обратитесь в офис одного из представительств.
   	 Бесплатная консультация технолога по подбору марки под ваши производственные задачи. 
    	 Опыт в логистике для построения оптимального маршрута. 
    	 Сеть складов в разных регионах страны. 
    	 Доступные цены 
 Юсиджи станет вашим надежным партнёром!

Технические характеристики

Свойства марки

Литье, высокая текучесть

Доступна фасовка

Мешки бумажные по 25кг