ASA LI931C

Наличие на складе:

Наши преимущества

- Нефтехимический концерн с мировым именем

- Бесплатная консультация технолога;

- Доставка в любой город России и СНГ;

- Прямые поставки от производителя;

  - Описание

ASA LI 931 относится к экструзионным маркам АСА-пластика, обладает всеми удачными свойствами данного полимера и отличается низким блеском.
  Поставляем материалы оптом в бумажных мешках весом 25 кг, доставляем заказы на предприятия в России и СНГ.
Сфера применения
  ASA-пластик известен своей прочностью, устойчив к агрессивному воздействию солнечных лучей, различных смазочных материалов, перепадам температур. Не меняет цвет со временем (в отличие от ABS-пластика, который часто желтеет).
  Все это позволяет использовать полимер для изготовления деталей машин и приборов, ламп и светотехники.
  Марки с пониженным блеском особенно востребованы в автомобилестроении и производстве светотехнических изделий.
Свойства ASA LI 931
  Особенности марки: экструзионная, пониженный блеск (30).
  Способ переработки: экструзия.
  Показатель текучести расплава равен 7,5 г/10 мин.
Характеристики 
 Физические
  Плотность 1,07.  Усадка при формовании 0,4-0,7%.  ПТР 7,5 г/10 мин (при условии 220°С/10 кг). 
 Механические
  Напряжение при растяжении 300 кг/см2. Модуль упругости при растяжении 16 кг/см2. Относительное удлинение при разрыве 40%. Прочность на изгиб 500 кг/см2. Модуль упругости при изгибе 16 кг/см2.  Твердость по Роквеллу 80.
 Температурные
  Температура тепловой деформации 79 °С, неотпущенный образец 85 °С. Температура размягчения по Вика 104 °С. Класс горючести HB.
 Оптические
  Степень зеркального блеска пластмассы 30. 
О производителе LG Chem
  Являемся официальным дилером LG Chem в России.
  Нефтехимический концерн ведёт свою историю с 1947 года, основан в Южной Корее. На данный момент имеет производственные площадки в разных странах, выпускает множество различных полимеров, поставляет их по всему миру, включая нашу страну.
АСА-пластик в гранулах оптом от UCG
  Заказывайте сырье в нашей компании. Технологи помогут подобрать оптимальные марки под нужды вашего производства. Менеджеры рассчитают стоимость партии и согласуют условия доставки. Логисты построят оптимальный маршрут, чтобы оперативно доставить вам полимеры в любой регион России и страны ближнего зарубежья.

Технические характеристики

Свойства марки

Экструзия, с низким блеском

Доступна фасовка

Мешки бумажные по 25кг