LL4M 820

Наличие на складе:

Наши преимущества

- Нефтехимический концерн с мировым именем

- Бесплатная консультация технолога;

- Доставка в любой город России и СНГ;

- Прямые поставки от производителя;

  - Описание

Свойство
Значение
ASTM
Индекс текучести расплава (г/10мин)
20.0
D1238
Плотность г/см3
0.925
D4883
Прочность при разрыве (psi)
1600
D638
Относительное удлинение (%)
350
D638
Ударное растяжение, -40°C кДж/м2
255
D1822
Секущий модуль упругости 1%
600
D1709
Хрупкость при низких температурах, °C
<-70
D746
ESCR(F50)
<1 ч
D1693
Температура плавления, °C
124

Технические характеристики

Свойства марки

Доступна фасовка

#фасовка#