 
LUMIPLAS LD7800 
Наличие на складе:
 

Наши преимущества
    - Нефтехимический концерн с мировым именем    - Бесплатная консультация технолога;
    - Доставка в любой город России и СНГ;
    - Прямые поставки от производителя;

Описание
Характеристики марки: литье под давлением, экструзия


Применение: рассеиватели, корпуса светильников

 

 Свойства Стандарт Значение Ед. измерения

 Физические

 ПТР300°C/1,2 D1238 11 г/10мин

 Плотность D792 1,2 кг/м3

 Усадка при формовании D955 0.5-0.8 %

 Механические

 Прочность при растяжении D638 630 кг/см 2

 Удлинение на разрыв D638 >100 %

 Модуль упругости при растяжении D638 - кг/см 2

 Прочность при изгибе, 3,2мм D790 950 кг/см2

 Модуль упругости при изгибе D790 23000 кг/см2

 Ударная вязкость образца по Изоду, с надрезом, 23°C D256 80 кг*см/см

 Ударная вязкость образца по Изоду, без надреза, 23°C D256 - -

 Испытание на мгновенный удар - -

 Твердость по Роквеллу D785 118 R шкала

 Стойкость к воспламенению

 UL-94,0,8 мм D635  V2

 UL-94,1,6 мм D635  V2

 Термические

 Температура деформации 6,4 мм, не отпущенный D648 130 °C

 Температура по Вика, 50°С/ч,50H D1525 - °C

 Коэффициент линейного температурного расширения, от -40 до 82°С D638 - мм/мм/°C

 Относительный температурный индекс (RTI) UL746B
    
    

 Электрический  80°C °C

 С механической нагрузкой  80 °C

 Без механической нагрузки  80 °C

 Оптические   

 Светопропускание (1мм) JISK361 80 %
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