 
Lupoy GP 1000 MU 
Наличие на складе:
 

Наши преимущества
    - Нефтехимический концерн с мировым именем    - Бесплатная консультация технолога;
    - Доставка в любой город России и СНГ;
    - Прямые поставки от производителя;

Описание
Характеристики марки: прозрачная, UV стабилизированная


Применение: электрокомпоненты, детали интерьера и экстерьера автомобиля




 Свойства Стандарт Значение Ед. измерения

 Физические

 ПТР 300°C/1,2 D1238 11 г/10 мин

 Плотность D792 1,2 кг/м3

 Усадка при формовании D955 0.5-0.8 %

 Механические

 Прочность при растяжении D638 630 кг/см 2

 Удлинение на разрыв D638 150 %

 Модуль упругости при растяжении D638 - кг/см 2

 Прочность при изгибе, 3,2мм D790 1000 кг/см2

 Модуль упругости при изгибе D790 23000 кг/см2

 Ударная вязкость образца по Изоду, с надрезом, 23°C D256 75 кг*см/см

 Ударная вязкость образца по Изоду, без надреза, 23°C D256 - -

 Испытание на мгновенный удар  - -

 Твердость по Роквеллу D785 118 R шкала

 Стойкость к воспламенению

 UL-94,1,6 мм D635  V2

 UL-94,2,5 мм D635  V2

 UL-94,3,0 мм D635  HB

 Термические

 Температура деформации 6,4 мм, не отпущенный D648 130 °C

 Температура по Вика, 50°С/ч, 50H D1525 141 °C

 Коэффициент линейного температурного расширения, от -40 до 82°С D638 - мм/мм/°C

 Относительный температурный индекс (RTI) UL746B  

 Электрический  130°C °C

 С механической нагрузкой  130 °C

 Без механической нагрузки  130 °C

 Электрические

 Стойкость к пробою IEC60112 В 250

 Поверхностное сопротивление IEC60093 Ом 

 Объемное сопротивление ASTMD257 Ом*м 2*1015

 Диэлектрическая прочность, 1мм ASTMD149 кВ/мм 17

 Диэлектрическая константа (106 Гц) ASTMD150 сек 


 

Технические характеристики
PC_Lupoy_GP1000MU (pdf, 485.22кб)

Свойства марки
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