Lupoy GP1000MU

Наличие на складе:

Наши преимущества

- Нефтехимический концерн с мировым именем

- Бесплатная консультация технолога;

- Доставка в любой город России и СНГ;

- Прямые поставки от производителя;

  - Описание

Компаунд ПК Lupoy GP1000MU — базовая марка, которую производит нефтехимический концерн LG Chem. Сырье выпускается в виде прозрачных гранул. Фасовка — в бумажные мешки по 25 кг. Используется для производства электрических компонентов, элементов интерьера и экстерьера автомобиля.

  Компания UCG реализует поликарбонатные пластики в промышленных масштабах. Заказать материалы можно на сайте или по телефону.

  — Гарантируем качество сырья. Все позиции имеют сертификаты соответствия.

  — Организуем доставку груза до вашего производства. Возможен самовывоз.

Особенности


   	 Обладает хорошими механическими характеристиками. 
    	 Отличается прекрасными термическими свойствами. 
    	 Имеет высокую прозрачность. 
    	 Устойчив к переменам погодных условий. 
    	 Играет роль диэлектрика. 
    	 Благодаря введению специальных добавок устойчив к ультрафиолетовому излучению. 
    	 Зарекомендовал себя высокой ударной прочностью, легкостью, прекрасным сопротивлением давлению. 
    	 Зарекомендовал себя размерной стабильностью. Усадка при формовании составляет от 0,5 до 0,8%. 
    	 Не выделяют побочных продуктов при застывании. 
    	 Не содержат летучих соединений. 
    	 Обеспечивает однородность поверхности готовой продукции без дополнительной обработки. 
    	 Перерабатывается с помощью литья под давлением. 
    	 Легко отделяется от формы, так как обладает минимальной адгезией. 
 



Свойства


   	 Удельная плотность — 1,14 
    	 Показатель текучести расплава — 7,5 
    	 Напряжение при растяжении — 610 кг/см2 
    	 Относительное удлинение при разрыве >100% 
    	 Прочность на изгиб — 930 кг/см2 
    	 Ударная вязкость образца по Изоду (с надрезом) — 56кг см/см 
    	 Твердость по Роквеллу — 116 
 



Компаунд ПК Lupoy GP1000MU с доставкой по России и СНГ
  Компания UCG поставляет гранулы компаундов ПК от заводов-производителем с мировым именем.

  — Являемся официальным представителем LG Chem в России.

  — Оперативно отгружаем партию полимеров любого объема.

  — Владеем сетью складских помещений в разных регионах РФ.


 Компания UCG возьмет на себя заботы о поставках качественного сырья. Звоните.

Технические характеристики

Свойства марки

Литье, прозрачная, UV стабилизированная марка ПК.

Доступна фасовка

Мешки бумажные по 25кг