Lupoy GP5006 AF

Наличие на складе:

Наши преимущества

- Нефтехимический концерн с мировым именем

- Бесплатная консультация технолога;

- Доставка в любой город России и СНГ;

- Прямые поставки от производителя;

  - Описание

Lupoy GP5006 AF — трудногорючая марка компаунда ПК/АБС. Материалы требуются для изготовления электрических элементов. Полимеры фасуются в бумажные мешки по 25 кг.

  Компания UCG поставляет гранулы Lupoy GP5006 AF от нефтехимического концерна LG Chem. Благодаря прямому сотрудничеству с производителем удается установить приемлемые для заказчика цены. Заказать сырье можно на сайте или по телефону.

  — Предоставляем сертификаты соответствия на все позиции каталога.

  — Имеем сеть собственных складских помещений, расположенных в регионах РФ.

  — Составим оптимальный маршрут доставки груза до вашего предприятия.

Особенности


   	 Используется как диэлектрик. 
    	 Отличается повышенной ударопрочностью, жесткостью. 
    	 Сохраняет свои характеристики при контакте с растворами солей, маслами, спиртами. 
    	 Зарекомендовал себя прекрасными показателями теплостойкости. 
    	 Обеспечивает идеальную поверхность готовой продукции. 
    	 Имеет небольшой вес. 
    	 Без проблем перерабатывается. 
    	 Минимально усаживается в процессе формовании — от 0,5 до 0,8% 
    	 Гарантирует размерную точность элементов. 
    	 Легко отсоединяется от формы, так как обладает минимальными свойствами адгезии. 
    	 Не содержит летучих соединений. 
    	 Характеризуется прекрасной износостойкостью. 
    	 Подходит для сварки с помощью трения, горячей плиты, ультразвука. 
    	 Способен пройти процессы металлизации и гальванизации. 
 



Свойства


   	 Удельная плотность — 1,17 
    	 Показатель текучести расплава — 6 
    	 Прочность на изгиб — 800 кг/см2 
    	 Напряжение при растяжении — 520 кг/см2 
    	 Твердость по Роквеллу — 108 
 



Компаунд ПК/АБС Lupoy GP5006 AF с доставкой по России и СНГ
  Компания UCG реализует полимерное сырье от заводов-производителей. Поставляем продукты нефтехимии оптом.

  — Подберем марку компаунда, отвечающую вашим запросам. Поможем запустить производственную линию.

  — Рассчитаем стоимость заказа, учитывая объем партии.


 UCG ведет заказ от выявления потребностей заказчика до поставки груза на предприятие. остались вопросы по условиям сотрудничества? Звоните.

Технические характеристики

Свойства марки

Литье, трудногорючая марка ПК/АБС.

Доступна фасовка

Мешки бумажные по 25кг