ABS MP211

Наличие на складе:

Наши преимущества

- Нефтехимический концерн с мировым именем

- Бесплатная консультация технолога;

- Доставка в любой город России и СНГ;

- Прямые поставки от производителя;

  - Описание

ABS MP211 — это АБС-пластик, который применяют для изготовления изделий под металлизацию. Обратитесь в компанию ЮСИДЖИ, чтобы купить ABS MP211: оперативно примем и обработаем заявку, разработаем удобный маршрут доставки в любую точку России или СНГ.
  Фасовка — бумажные мешки по 25 кг.
  Производитель — LG Chem.
Особенности АБС-пластика ABS MP211
   	 Полимер обладает высокой текучестью. 
    	 Марка ABS MP211 отличается высокой степенью ударопрочности. 
    	 Материал нетоксичен, подходит для производства бытовых предметов. 
    	 Полимер устойчив к воздействию химикатов, неорганических кислот и жиров. 
    	 ABS MP211 используют под металлизацию. 
    	 Легко поддается переработке. 
Характеристики ABS MP211
   	 Показатель текучести расплава — 20.00 г/10 мин. 
    	 Плотность ABS MP211 — 1.05. 
    	 Напряжение при растяжении — 470 кг/см2. 
 АБС-пластик имеет прочность на изгиб, равную 770 кг/см2. 
Переработка ABS MP211
  Для переработки АБС-пластика используют экструзионный метод. Непрерывность процесса экструзии позволяет производить большое количество изделий. С помощью экструзии переработки выпускают листы, трубы, различные кромки, полимерную изоляцию проводов.
  Изделия из ABS MP211 подлежат вторичной переработке, что положительно сказывается на состоянии окружающей среды.
Сфера применения 
  АБС-пластик — многопрофильный материал, его применяют в различных отраслях промышленного производства. ABS MP211 используют для литья, производства изделий под металлизацию.
Купить ABS MP211 с доставкой по РФ и СНГ
  Компания UCG поставляет полимерную продукцию от ведущих мировых производителей на российский рынок с 2005 года. ЮСИДЖИ — официальный представитель южнокорейского нефтехимического концерна LG Chem в России.
  Чтобы купить оптом ABS MP211 и другие марки полимеров, заполните форму на сайте либо позвоните по указанному номеру. Оперативно свяжемся с вами, ответим на вопросы по ассортименту и доставке. После оформления заказа отгрузим партию материала со склада и отправим транспортной компанией в ваш населенный пункт на территории России и СНГ.

Технические характеристики

Свойства марки

Литье, под металлизацию, высокая текучесть

Доступна фасовка

Мешки бумажные по 25кг