NF1009

Наличие на складе:

NP

Наши преимущества

- Нефтехимический концерн с мировым именем

- Бесплатная консультация технолога;

- Доставка в любой город России и СНГ;

- Прямые поставки от производителя;

  - Описание

Поликарбонат LYPOU NF1009 относится к базовым маркам, отличается огнестойкостью. Прозрачный.

  Поставляем гранулы ПК оптом от производителя LG Chem. Продукция расфасована в бумажные мешки по 25 кг. Доставляем заказы по России и СНГ.

Сфера применения
  Пластики LUPOY используют при производстве деталей автомобилей, электротехники, электроники и других изделий. Так, из поликарбоната часто изготавливают некоторые части приборной панели, облицовку дверей, колёсные колпаки, корпуса техники вроде принтеров и телефонов, каски, бобины кабелей и многое другое.

Свойства LYPOU NF1009
  Особенности марки:

  базовая, прозрачная, огнестойкая, сбалансированные физические свойства, теплостойкость, прозрачность, Ударопрочность, низкая вязкость, антиадгезионная смазка, галоген свободный.

  Способ переработки: литье, экструзия.

  На выбор две модификации. Показатель текучести расплава 8 г/10 мин (у Lupoy 1009F-8) или 15 г/10 мин (у Lupoy 1009F-15).

Характеристики

 Физические

  ПТР 8 или 15 г/10 мин (300 °C/1,2 кг).   Плотность 1,200 кг/м3   Усадка при формовании 0.005-0.007 мм/мм.   Абсорбция воды 0.15% (при 23 °C, 24 часа) и 0.32% (при относит. влажности 50%, 23 °C). 


 Термические

  Температура деформации (отпущенный образец): 138 °C (@66 psi (0.45 МПа)), 126 °C (@ 264 psi (1.8 МПа)).   Температура по Вика 147 °C.   Коэффициент линейного температурного расширения от −40 до 82 °С равен 68×10-6 мм/мм/ °C. 


 Механические

  Прочность при растяжении 60 МПа.   Предельная прочность при растяжении 72.   Удлинение при растяжении 6%.   Удлинение на разрыв 150%.   Модуль упругости при растяжении 2,410 МПа.   Эластичность при изгибе 96 МПа.   Модуль упругости при изгибе 2,410 МПа.   Ударная вязкость образца по Изоду, с   надрезом 900 Дж/м   Испытание на мгновенный удар 89 Дж   Твердость по Роквеллу 73.   Абразивная стойкость Тэйбера 45%. 


 Стойкость к воспламенению

  UL-94@1.5мм V-2   UL-94@2.0мм V-2   UL-94@3.0мм V-0   Предельный кислородный индекс 35%   Определение твёрдости вдавливанием шарика >125 °C.   Средняя площадь распространения огня 25 мм. 

О производителе LG Chem
  Концерн LG Chem из Южной Кореи работает с 1947 года, и за десятилетия превратился в крупнейшую нефтехимическую корпорацию. Специализируются на производстве полимеров в виде первичного сырья, успешно обслуживает

  производственные нужды мировых гигантов бытовой техники и автомобилестроения.

  На правах официального дистрибьютора в России напрямую поставляем востребованные материалы по конкурентным ценам. .

Оптовые поставки гранул поликарбоната от UCG
  Бесплатная помощь технолога и консультация по подбору подходящих марок. Оперативная доставка партии любого объёма на предприятия в России и странах ближнего зарубежья.

Технические характеристики

Свойства марки

Базовая, прозрачная, огнестойкая

Доступна фасовка

Мешки бумажные по 25кг