PC 1280 U

Наличие на складе:

Наши преимущества

- Нефтехимический концерн с мировым именем

- Бесплатная консультация технолога;

- Доставка в любой город России и СНГ;

- Прямые поставки от производителя;

  - Описание

Характеристики марки Литьевая марка низкая вязкость
Добавки: УФ стабилизатор Применение Литье под давлением 
Свойства
Стандарт
Значение
Ед.измерения
Физические
ПТР300°C/1,2
D1238
28
г/10мин
Плотность
D792
1,200
кг/м3
Усадка при формовании
D955
0.5-0.7
%
Оптические
Коэффициент преломления
D542
1.585
Светопропускание
D1003
89
%
Мутность
D1003
<0.8
%
Термические
Температура деформации
4.6кг /см2
18.6кг/см2
D648
136125
°C°C
Температура по Вика, B/50
D1525
150
°C
Механические
Прочность при растяжении
D638
630
кг/см2
Удлинение на разрыв
D638
>100
%
Модуль упругости при растяжении
D790
920
кг/см2
Модуль упругости при изгибе
D790
24,000
кг/см2
Ударная вязкость образца по Изоду, с надрезом, 23°C; 1/8"
D256
70
кг*см/см
Ударная вязкость образца по Изоду, с надрезом, 23°C; 1/4"
D256
-

Технические характеристики

Свойства марки

Доступна фасовка

#фасовка#