Пероксид BIPB 96

Наличие на складе:

Наши преимущества

- Нефтехимический концерн с мировым именем

- Бесплатная консультация технолога;

- Доставка в любой город России и СНГ;

- Прямые поставки от производителя;

  - Описание

Пероксид BIPB применяется в качестве сшивающего агента в пластмассах, а также для таких материалов как CPE, EPDM, EVA, силиконовый каучук, бутилакрилонитрильный каучук.  Содержание активного кислорода: 9,45%. По сравнению с пероксидом дикумила DCP, BIPAP более эффективен при меньших дозировках , а уровень запаха значительно ниже как в конечных продуктах , так и при переработке. Данные о периоде полураспада: 10 ч температура .............118 120
1 мин температура ...........182 Спецификация 
 Продукт BIPB96
 Внешний вид Порошок белого или желтоватого цвета /твердые хлопья
 Содержание(%) ≥96
 Носитель (%) -
 Диапазон плавления (°C) 40-55

Технические характеристики

Свойства марки

Доступна фасовка

#фасовка#