PEX-a SL 188

Наличие на складе:

Наши преимущества

- Нефтехимический концерн с мировым именем

- Бесплатная консультация технолога;

- Доставка в любой город России и СНГ;

- Прямые поставки от производителя;

  - Описание

Сшитый полиэтилен PE-Xa для плунжерной экструзии труб (форма выпуска - порошок) Отличная долговременная гидростатическая прочность и сшивающие свойства Применение Трубы, сшитые пероксидом, для напольного отопления 
Свойства
Стандарт
Условия
Ед. Изм
SL188
Физические
ПТР (21.6 кг)
ASTM D1238
190°C, 21.6 кг нагрузка
г/10 мин
2.8
Плотность
ASTM D792
Метод A
г/см³
0.948
Механические
Предел текучести (kg/cm²)
ASTM D638
50мм/мин
кг/см²
245
Прочночть при разрыве
ASTM D638
50мм/мин
кг/см²

Технические характеристики

Свойства марки

Доступна фасовка

#фасовка#