POE Lucene LC385

Наличие на складе:

Наши преимущества

- Нефтехимический концерн с мировым именем

- Бесплатная консультация технолога;

- Доставка в любой город России и СНГ;

- Прямые поставки от производителя;

  - Описание

POE LUCENE LC385 относится к группе полиолефиновых эластомеров. Является модификатором пластмасс, улучшает их физико-механические характеристики. Благодаря металлоценовому катализатору и технологии, разработанной корейским нефтехимическим концерном LG Chem, удалось получить эту марку термопластичного полимера.
  Компания UCG предлагает купить POE LUCENE LC385. Бесцветные гранулы фасуются в плотные бумажные мешки по 25 кг. Чтобы сделать заказ, свяжитесь с нашими менеджерами, оставьте заявку на сайте или заполните форму обратного звонка. Поможем подобрать подходящие марки сырья, без промедления рассчитаем заказ, расскажем об условиях сотрудничества.
  — Работаем с компаниями-производителями, качество продукции которых признано во всем мире. В частности, официально представляем материалы LG Chem в России.
  — Гарантируем быструю отгрузку даже крупных партий, так как в нашем распоряжении находится сеть складских помещений в разных городах нашей страны.
  — Предоставляем лицензии и сертификаты на все продукты нефтехимии, представленные в каталоге.
  — Организуем доставку груза на предприятия России и СНГ.
Свойства
   	 Повышает гибкость, вязкость, ударную прочность композиционных материалов. 
    	 Дает возможность производить смешанные товары. 
    	 Зарекомендовал себя высокими показателями прочности на разрыв. 
    	 Не содержит вредных веществ. 
    	 Плотность составляет 0,885 г/см3 
    	 ПТР (190 °С, 2,16 кг) — 3,5 г/10мин. 
    	 Прочность при растяжении — 20 МПа 
    	 Прочность при разрыве — 76 МПа 
    	 Относительное удлинение > 650% 
    	 Твердость (Шор A) — 84 
    	 Температура плавления — 690С 
    	 Температура стеклования — −450С 
Применение
  Улучшает свойства инженерного пластика, который используется в качестве сырья для производства элементов автомобиля (как внешних, так и внутренних). Требуется для выпуска кабелей, проводов, подошв для обуви.
  POE LUCENE LC385 перерабатывается с помощью стандартной экструзионной техники. Чтобы не предотвратить слипания гранул, необходимо принимать меры по снижению температуры ниже 30°С в зоне бункера.
Промышленные поставки POE LUCENE LC385 от UCG
  С 2005 года компания UCG обеспечивает предприятия России и стран ближнего зарубежья качественными материалам — полимерами, добавками для дорожного строительства.
  — Предлагаем бесплатную консультацию опытного технолога.
  — Сотрудничаем с транспортными компаниями.
  — Организуем быструю доставку груза на предприятие. Возможен самовывоз.
  — Гарантируем качество реализуемого сырья.
 Компания UCG — это стабильные поставки продуктов нефтехимии в любых масштабах.

Технические характеристики

Свойства марки

Доступна фасовка

#фасовка#