R-256

Наличие на складе:

Наши преимущества

- Нефтехимический концерн с мировым именем

- Бесплатная консультация технолога;

- Доставка в любой город России и СНГ;

- Прямые поставки от производителя;

  - Описание

Голубоватый оттенок, сверхвысокая стойкость R-256 представляет собой диоксид титана рутильной формы, полученный по сульфатной технологии. Поверхность пигмента обработана диоксидом кремния, оксидом алюминия и органическими соединениями. Марка обладает голубоватым оттенком, высокой окрашивающей способностью и диспергируемостью, отличной непрозрачностью, превосходной стабильностью при высоких температурах и атмосферостойкостью. Спецификация 
Параметр
Значение
Содержание диоксида титана, %
≥ 93
Обработка поверхности неорганическими соединениями
SiO₂, Al₂O₃
Обработка поверхности органическими соединениями
Да
Координата цвета L*
≥ 96.7
Координата цвета b*
≤ 2.0
Окрашивающая способность
≥ 97
Маслоёмкость, г/100г
≤ 19
Удельное сопротивление жидкости, Ом*м
≥ 100
Массовая доля летучих веществ при 105°С, %
≤ 0.3
 Рекомендованное применение - Пластмассы, оконные профили и другие изделия из ПВХ, напольные покрытия, ПЭ Упаковка мешки по 25 кг, биг-бэги по 500 кг или 1000 кг 
UCG — надежный поставщик полимеров. Работаем с 2005 года! Сотрудничаем только с проверенными производителями полимерной продукции и наливной нефтехимии. Являемся официальным дистрибьютором продукции LG Chem в России. Оставьте заявку на сайте или позвоните +7 (800) 777-53-25 и мы поможем Вам выбрать оптимальные марки для вашего производства, согласуем детали сотрудничества. Оперативно отгрузим партию со склада или организуем доставку на ваше предприятие в любой точке России и странах ближнего зарубежья.

Технические характеристики

Свойства марки

Доступна фасовка

#фасовка#