R818

Наличие на складе:

Наши преимущества

- Нефтехимический концерн с мировым именем

- Бесплатная консультация технолога;

- Доставка в любой город России и СНГ;

- Прямые поставки от производителя;

  - Описание

Диоксид титана R818 — универсальная марка, которая нашла применение в разных отраслях промышленности. Представляет собой белый порошок без какого-либо запаха.
  ЮСИДЖИ реализует диоксид титана оптом. Работаем с небольшими компаниями и крупными производствами. Сделать заказ можно на сайте или по телефону.
  — Предлагаем только сертифицированные материалы известных брендов.
  — Рассчитаем стоимость сырья с учетом объема партии.
  — Доставим груз до вашего предприятия. Предоставим возможность забрать материалы самостоятельно с одного из десяти складов нашей сети.
Особенности
   	 Проходит обработку кремнием, алюминием, органическими модификаторами. 
    	 Зарекомендовал себя хорошей сыпучестью. 
    	 Отличается прекрасными оптическими свойствами. 
    	 Характеризуется высокими показателями укрывистости. 
    	 Устойчив к любым погодным условиям. 
    	 Имеет хорошую белизну, наделяет этим качеством готовую продукцию. 
    	 Придает готовой продукции блеск. 
    	 Одинаково распределяется по всей массе, не образует комочков, смешиваясь с другими компонентами. 
    	 Способен удерживать на поверхности 22 г масла в расчете на 100 г 
    	 Инертен при взаимодействии с другими веществами. 
    	 Без проблем перемешивается с цветными пигментами, образуя новые оттенки. 
    	 Не выделяет токсинов. 
    	 Не опасен для природы и человека. 
    	 Требует соблюдения условий для хранения — отсутствие влаги, комнатная температура воздуха. 
Свойства
   	 Содержание рутильной формы — 97,5% 
    	 Средний диаметр частиц — 0,22-0,28 мкм 
    	 Красящая способность по сравнению со стандартом ≥ 112% 
Применение
   	 Подходит для изготовления лаков, суперконцентратов, эмалей, красок. 
    	 Требуется для производства резиновых, керамических, полимерных изделий. 
    	 Используется для выпуска обоев и декоративной бумаги. 
    	 Входит в состав продукции из бетона — брусчатки, водосточных лотков, куполов для забора. 
Диоксид титана R818 с доставкой по России и в страны СНГ 
  UCG занимается поставками сырья в промышленных масштабах.
  — Напрямую сотрудничаем с нефтехимическими концернами.
  — Бесплатно отправляем образцы материалов для проведения испытательных работ.
 Звоните. Поможем подобрать марку согласно вашим требованиям, уточним сроки поставки, предложим несколько вариантов оплаты.

Технические характеристики

Свойства марки

Хорошая белизна, хорошие оптические свойства и высокая укрывистость, хорошая атмосферостойкость.

Доступна фасовка

#фасовка#