R838

Наличие на складе:

Наши преимущества

- Нефтехимический концерн с мировым именем

- Бесплатная консультация технолога;

- Доставка в любой город России и СНГ;

- Прямые поставки от производителя;

  - Описание

Диоксид титана R838 представляет собой порошок белого цвета. Модификация — рутильная. Фасуется в бумажные мешки по 25 кг.
  Чтобы купить сырье для переработки ПВХ, обращайтесь в ЮСИДЖИ. Занимаемся оптовыми поставками материалов от мировых производителей продуктов нефтехимии.
  — Сопровождаем заказ всеми необходимыми лицензиями и сертификатами соответствия.
  — Без задержек отгружаем любые объемы сырья, так как храним запасы на складах собственной сети.
  — Организуем доставку на предприятие. Возможен самовывоз.
Особенности
   	Смешиваясь с другими компонентами придает сырью хорошую белизну с голубым оттенком.     	Зарекомендовал себя отличной диспергируемостью.     	Характеризуется устойчивостью к свету.     	Придает блеск изделиям из бетона и искусственного камня.     	Дает возможность создать продукцию, которой можно равномерно покрасить архитектурные детали зданий.     	Без проблем смешивается с бетонным раствором.     	Не содержит вредных соединений.     	Не опасен для здоровья человека и окружающего мира.     	Устойчив к погодным условиям.     	Без потери качества взаимодействует с ультрафиолетовыми лучками.     	Сохраняет цвет в течение всего срока службы.  
Свойства
   	Содержание TiO2 ≥ 92%     	Массовая доля веществ, растворимых в воде, ≤ 0,5%     	PH водной суспензии — 6,5-8,5     	Содержание рутильной формы ≥ 97%     	Средний диаметр частиц составляет 0,22-0,28 мкм  
Применение
   	Используется для производства различных красок, в том числе латексных, печатных, на водной основе.     	Требуется для изготовления порошковых покрытий, декоративной бумаги.     	Необходим для выпуска тротуарной плитки, бордюров, полусфер, куполов на заборы.     	Входит в состав грунтовок, штукатурок, лаков, эмалей.     	Применяется в процессе переработки ПВХ.  
 Диоксид титана R838 с доставкой по России и в страны СНГ
  Компания UCG реализует полимеры, наливную нефтехимии, сырье для производства лакокрасочных материалов и переработки поливинилхлорида оптом.
  — При необходимости отправим бесплатные образцы материалов, предназначенные для проведения испытаний.
  — Ответим на вопросы по первому запуску производственной линии.
  — Сориентируем по срокам поставки, уточним стоимость партии (зависит от объема заказа).
 Звоните. ЮСИДЖИ работает для тех, кому нужны качественные материалы.

Технические характеристики

Свойства марки

Имеет оптическое свойство частичной голубой фазы, хорошая белизна, хорошие оптические свойства и укрывистость, хорошая устойчивость к погодным условиями диспергируемость и т. д.

Доступна фасовка

#фасовка#