Lupox SG3200

Наличие на складе:

Наши преимущества

- Нефтехимический концерн с мировым именем

- Бесплатная консультация технолога;

- Доставка в любой город России и СНГ;

- Прямые поставки от производителя;

  - Описание

Марка LUPOX SG3200 представляет минералонаполненный компаунд ПБТ / ПЭТ с содержанием МВ 20%. Отличается жесткостью, термо- и УФ-стойкостью, материал хорошо формуется и окрашивается. Ценится за оптимальную поверхность готовых изделий. Предназначена для литья. 
  Продукция расфасована в бумажные мешки по 25 кг. Доставляем оптовые заказы по России и СНГ.
Сфера применения
  Компаунды серии LUPOX относятся к числу популярных инженерных пластиков, известны сбалансированными физическими и механическими свойствами, отлично формуются и хорошо окрашиваются, обладают размерной стабильностью. Для готовых изделий характерны жёсткость, устойчивость к термовоздействиям и ультрафиолету, способность выдерживать кратковременный нагрев без потери свойств. 
  Широко используются в автомобильной промышленности, станкостроении, а также при производстве электроники, радиотехники, товаров народного потребления. 
Свойства LUPOX SG3200
 Компаунд ПБТ+ПЭТ. 
 Особенности марки: минералонаполненность (МВ 20%), изделия имеют хорошую поверхность. 
  Показатель текучести расплава равен 56 г / 10 мин. 
  Способ переработки: литье.
Характеристики 
 Физические
   	Плотность 1,48.      	 Усадка при формовании 1,3-1,5%.      	 ПТР 56 г/10 минут (265 °С/2,16 кг).      	 Влагопоглощение 0,06%.   
 Механические 
   	Напряжение при растяжении (3,2 мм) 500 кг/см2.      	 Относительное удлинение при разрыве (3,2 мм) 4%.      	 Прочность на изгиб (3,2 мм) 860 кг/см2.      	 Модуль упругости при изгибе (3,2 мм) 47,000 кг/см2.      	 Ударная вязкость образца по Изоду 3,2 мм (с надрезом) 2,7 кг см/см.   
 Температурные 
   	Температура плавления 223 °С.      	 Температура тепловой деформации, 6,4 мм (неотпущ,. 4,6 кг) 196 °С. (неотпущ,. 18,6 кг) 106 °С.   
О производителе
  Нефтехимический концерн ведёт свою историю с 1947 года, основан в Южной Корее. На данный момент имеет производственные площадки в разных странах, выпускает множество различных полимеров в виде первичного сырья, поставляет их по всему миру, включая нашу страну.
  Юсиджи выступает официальным дилером LG Chem в России. Для наших клиентов такое партнерство становится гарантией широкого ассортимента и возможности получить партию любого объема. 
Компаунды ПБТ / ПЭТ оптом от UCG
   	Технологи помогут подобрать оптимальные марки под нужды вашего производства.     	Менеджеры рассчитают стоимость партии и согласуют условия доставки.      	Логисты построят оптимальный маршрут, чтобы оперативно доставить ваш оптовый заказ в любой регион России и страны ближнего зарубежья.

Технические характеристики

Свойства марки

ПБТ+ПЭТ+МВ 20%, литье, хорошая поверхность изделия

Доступна фасовка

Мешки бумажные по 25кг