Lupox SG5150

Наличие на складе:

RAL 9016

Наши преимущества

- Нефтехимический концерн с мировым именем

- Бесплатная консультация технолога;

- Доставка в любой город России и СНГ;

- Прямые поставки от производителя;

  - Описание

LUPOX SG5150 представляет собой компаунд ПБТ / ПЭТ, относится к числу стеклонаполненных марок с содержанием СВ 15%. Поверхность изделий обладает оптимальными параметрами. Сырье предназначено для литья под давлением. 
  Продукция расфасована в бумажные мешки по 25 кг. Доставляем оптовые заказы по России и СНГ. 
Сфера применения 
  Материал востребован в автомобильной промышленности, машиностроении, приборостроении, при производстве электроники, электротехники, светотехники, бытовой и оргтехники, а также товаров народного потребления и мн.др. 
Свойства LUPOX SG5150
 Особенности марки: стеклонаполненная, содержание стекловолокна 15%, изделия имеют оптимальную поверхность. 
 Компаунд ПБТ (полибутилентерефталат), ПЭТ (полиэтилентерефталат). 
 Способ переработки: литье под давлением.
  Показатель текучести расплава равен 33 г / 10 мин. 
Характеристики 
 Физические
   	Удельная плотность 1,43.      	 Усадка при формовании 0,4-1%.      	 ПТР 33 г / 10 мин. (при 265 °С/2,16 кг).     	 Влагопоглощение 0,06% (при условиях 23 °С, 24 часа).  
 Механические 
   	Напряжение при растяжении 950 кг/см2.      	 Относительное удлинение при разрыве 4%.      	 Прочность на изгиб 1,500 кг/см2.      	 Модуль упругости изгибе 57,000 кг/см2.      	 Ударная вязкость образца по Изоду 6,4 мм (с надрезом, 23 °С) 4 кг см/см.   
 Температурные 
   	Температура плавления 223 °С.      	 Температура тепловой деформации (неотпущ., 6,4 мм) 190 °C при 18,6 кг, 200 °C при 4,6 кг.     	 Класс горючести HB.     	 Температурный индекс (электрический; механический с ударом; механический без удара) 75 °С.  
О производителе 
  Серия LUPOX принадлежит южнокорейскому концерну LG Chem. В настоящее время это крупнейший производитель первичных полимеров на мировом рынке нефтехимии.
  Продукцию ценят за высокое качество и оптимальные свойства, инженерные пластики бренда приобретают множество компаний, работающих в разных отраслях промышленности.
Купить компаунд ПБТ / ПЭТ оптом в UCG 
Наши преимущества 
 — Команда технологов. Специалисты дадут консультацию, помогут подобрать оптимальные марки, чтобы максимально эффективно решить производственные задачи.
 — Оптимальная логистика. Логисты с большим опытом, сеть складов в разных регионах страны. 
 — Прямые поставки от производителя и доступные цены. Юсиджи имеет статус официального дилера LG Chem в России, благодаря чему гарантирует оригинальное качество, предлагает самый широкий ассортимент.
 — Возможность в максимально короткие сроки обеспечить партию любого объема. 
Как мы работаем
   	 Заполните форму на сайте, позвоните нам или обратитесь в одно из представительств. 
    	 Менеджеры уточнят условия сотрудничества, рассчитают цену партии, исходя из выбранной марки и объема поставки. 
    	 Отгрузим заказ со склада, после чего доставим сырье в любую точку России или отправим в страны ближнего зарубежья. 
 Обращайтесь, и Юсиджи станет вашим надежным партнером!

Технические характеристики

Свойства марки

ПБТ+ПЭТ+СВ 15%, литье, хорошая поверхность изделия

Доступна фасовка

Мешки бумажные по 25кг