Lupox SG5300

Наличие на складе:

Наши преимущества

- Нефтехимический концерн с мировым именем

- Бесплатная консультация технолога;

- Доставка в любой город России и СНГ;

- Прямые поставки от производителя;

  - Описание

LUPOX SG5300 является стеклонаполненным компаундом ПБТ / ПЭТ, содержит в себе 30% стекловолокна. Ценится за оптимальные параметры поверхности изделий. Марка предназначена для литья под давлением. 
  Продукция расфасована в бумажные мешки по 25 кг. Доставляем оптовые заказы по России и СНГ. 
Сфера применения
  Полимеры серии LUPOX используют во многих отраслях промышленности, чаще всего это производство автомобилей, электротехники, бытовой техники, различного оборудования, машин в широком понимании слова, радиоаппаратуры, электроники, товаров народного потребления и т.п.
Свойства LUPOX SG5300
 Особенности марки: стеклонаполненная, содержит 30% СВ, способствует получению хорошей поверхности изделия. 
 Компаунд ПБТ+ПЭТ.  
 Способ переработки: литье под давлением.
  Показатель текучести расплава равен 27 г / 10 мин. 
Характеристики 
 Физические
   	Удельная плотность 1,54.      	 Усадка при формовании 0,4-1%.      	 ПТР 27 г / 10 мин. (при 265 °С/2,16 кг).     	 Влагопоглощение 0,06% (при условиях 23 °С, 24 часа).  
 Механические 
   	Напряжение при растяжении 1,200 кг/см2.      	 Относительное удлинение при разрыве 4%. 
    	 Прочность на изгиб 1,900 кг/см2.      	 Модуль упругости при изгибе 90,000 кг/см2.     	 Ударная вязкость образца по Изоду 6,4 мм (с надрезом, 23 °С) 6,5 кг см/см.   
 Температурные 
   	Температура плавления 223 °С.      	 Температура тепловой деформации (неотпущ., 6,4 мм) 205 °C при 18,6 кг, 215 °C при 4,6 кг.   
 	 Класс горючести HB.     	 Температурный индекс (электрический; механический с ударом; механический без удара) 75 °С.   
О производителе
  Завод LG Chem, открытый в 1947 году на территории Южной Кореи, за более чем 70 лет превратился в крупнейший нефтехимический концерн, который поставляет продукцию по всему миру, имеет множество площадок и представительств. Химическое производство направлено на выпуск полимеров в виде первичного сырья.
 В России продукцию бренда LG Chem на правах официального дилера реализует компания Юсиджи. Для наших клиентов такое партнерство становится гарантией широкого ассортимента, доступных цен и оперативных отгрузок партий любого объема.
Стеклонаполненные полимеры от UCG
  Заполните заявку на сайте, позвоните в офис или приезжайте в одно из представительств.
   	 Поможем подобрать марки для решения ваших производственных задач. Консультация опытных технологов. 
    	 Рассчитаем стоимость партии и согласуем условия сотрудничества. 
    	 Построим оптимальный с точки зрения логистики маршрут. 
    	 Оперативно отгрузим продукцию со склада. Действует сеть складов в разных регионах страны. 
    	 Доставим заказ на ваше предприятие в любой точке России или отправим в страны ближнего зарубежья. 
 Доверьте оптовые поставки сырья надежному партнеру в лице Юсиджи.

Технические характеристики

Свойства марки

ПБТ+ПЭТ+СВ 30%, литье, хорошая поверхность изделия

Доступна фасовка

Мешки бумажные по 25кг