Синтетический каучук бутадиен-нитрильный (NBR, импорт)

Наличие на складе:

Наши преимущества

- Нефтехимический концерн с мировым именем

- Бесплатная консультация технолога;

- Доставка в любой город России и СНГ;

- Прямые поставки от производителя;

  - Описание

Параметр /марка
HLN-1870
HLN-2855
KNB 25M
KNB 35M
KNB 40M
Вязкость по Муни, 100C
60-70
45-55
60
60
60
Содержание акрилонитрила, %
19
28
28
34
41
Удельный вес, г/см3
0,96
0,97
0,96
0,98
1,0
Содержание золы, %
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
UCG — надежный поставщик полимеров. Работаем с 2005 года! Сотрудничаем только с проверенными производителями полимерной продукции и наливной нефтехимии. Являемся официальным дистрибьютором продукции LG Chem в России. Оставьте заявку на сайте или позвоните +7 (800) 777-53-25 и мы поможем Вам выбрать оптимальные марки для вашего производства, согласуем детали сотрудничества. Оперативно отгрузим партию со склада или организуем доставку на ваше предприятие в любой точке России и странах ближнего зарубежья.

Технические характеристики

Свойства марки

Доступна фасовка

#фасовка#