Синтетический каучук этиленпропиленовый (EPDM, импорт)

Наличие на складе:

Наши преимущества

- Нефтехимический концерн с мировым именем

- Бесплатная консультация технолога;

- Доставка в любой город России и СНГ;

- Прямые поставки от производителя;

  - Описание

Параметр /марка
J2070
J3080
J4045
TER4038
EPT2032
KEP510
KEP2380
KEP9570E
Зольность, %
0,07
0,07
0,07
0,3
-
0,07
0,07
0,07
Содержание летучих компонентов,%
0,5
0,5
0,5
0,7
0,37
0,7
0,7
0,7
Содержание этилена, %
54,8-60,8
65,5-71,5
49-55
-
68-2-73,8
71
55
55
Содержание пропилена, %
-
-
-
27
-
-
-
-
Содержание масла, масс. ч.
-
-
-
-
-
-
-
20
Содержание ENB, %
0,9-2,9
3-5
6,7-8,7
4,4
0,8-1,6
5,7
5,7
10
Вязкость по Муни, 125C
39-49
65-75
40-50
60
16-28
23
82
70
Прочность при растяжении, МПа
13
11
15
-
-
-
-
-
Относительное удлинение, %
390
300
320
-
-
-
-
-
UCG — надежный поставщик полимеров. Работаем с 2005 года! Сотрудничаем только с проверенными производителями полимерной продукции и наливной нефтехимии. Являемся официальным дистрибьютором продукции LG Chem в России. Оставьте заявку на сайте или позвоните +7 (800) 777-53-25 и мы поможем Вам выбрать оптимальные марки для вашего производства, согласуем детали сотрудничества. Оперативно отгрузим партию со склада или организуем доставку на ваше предприятие в любой точке России и странах ближнего зарубежья.

Технические характеристики

Свойства марки

Доступна фасовка

#фасовка#