Синтетический каучук (РФ)

Наличие на складе:

Наши преимущества

- для любого производства

- Бесплатная консультация технолога;

- Доставка в любой город России и СНГ;

- Прямые поставки от производителя;

  - Описание

Параметр /марка
СКИ-3 /СКИ 970 (IR)
СКС-30 АРКМ-15 (SBR)
СКН-1855
СКН-2655/2665
СКН-4045/4065
СКД
БК
Вязкость по Муни, 100C
75-85
37-44
55
55/65
45/65
44
51
Содержание летучих компонентов,%
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
Прочность при растяжении, МПа
30,4
21
17,6
23
25
16,8
15
Относительное удлинение, %
800
400
400
475
425
360
450
Массовая доля золы,%
0,5
0,6
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
UCG — надежный поставщик полимеров. Работаем с 2005 года! Сотрудничаем только с проверенными производителями полимерной продукции и наливной нефтехимии. Являемся официальным дистрибьютором продукции LG Chem в России. Оставьте заявку на сайте или позвоните +7 (800) 777-53-25 и мы поможем Вам выбрать оптимальные марки для вашего производства, согласуем детали сотрудничества. Оперативно отгрузим партию со склада или организуем доставку на ваше предприятие в любой точке России и странах ближнего зарубежья.

Технические характеристики

#характеристики#

Свойства марки

Доступна фасовка

#фасовка#