SIS Globalprene 5517

Наличие на складе:

Наши преимущества

- Нефтехимический концерн с мировым именем

- Бесплатная консультация технолога;

- Доставка в любой город России и СНГ;

- Прямые поставки от производителя;

  - Описание

Материал для дорожной разметки SIS Globalprene 5517 представляет собой триблок и диблок сополимер линейной структуры. Характеризуется низкой вязкостью и прочностью. Фасуется в бумажные мешки по 20 кг, 1000-фунтовые картонные коробки, биг-бэги по 600 кг. Хранится в закрытой упаковке при комнатной температуре. Нужно избегать прямого попадания солнечных лучей на сырье. Нельзя ставить материал вблизи с источниками тепла.

  Обратитесь в компанию UCG, чтобы купить SIS Globalprene 5517: быстро обработаем заявку, наметим удобный маршрут доставки в любую точку России или СНГ.

  — Рассчитаем стоимость заказа, принимая во внимание объем партии.

  — Предоставляем сертификаты соответствия на весь перечень материалов, представленных в каталоге.

  — С 2005 года напрямую работаем с мировыми производителями полимеров, наливной нефтехимии и добавок для дорожного строительства.

Сферы использования 
  SIS Globalprene 5517 входит в состав горячего клея, адгезивов на основе растворителей, материалов для разметки.

5 преимуществ применения SIS Globalprene 5517 для дорожной разметки


   	 Отличная видимость разметки при любых условиях (погода, время года и суток). 
    	 Хорошее сцепление колес с покрытием. 
    	 Устойчивость к деформации под воздействием температурных перепадов. 
    	 Сохранение характеристик в течение длительного времени. 
    	 Экономия финансов за счет длительного срока службы. 
 



Свойства


   	 Содержание стирола — 13-17% 
    	 Диблок — 35-40% 
    	 Удельная плотность — N/A 
    	 Содержание летучих веществ — ≤ 0,5% 
    	 Зольность — ≤ 1,0% 
    	 Показатель текучести расплава (190 С/5 кг) — 15-25г/10 мин. 
    	 Вязкость раствора, 25% в толуоле/25 С — 650-950 СP 
 



Купить SIS Globalprene 5517 с доставкой по России и СНГ
  Компания UCG продает материалы для дорожной разметки.

  — Официально представляем интересы нефтехимического концерна LG Chem в России.

  — Имеем сеть складских комплексов по всей стране.

  — Быстро отгружаем товар и доставляем его.

  — Реализуем сырье в промышленных масштабах.

  Остались вопросы по характеристикам продукции, способам оплаты и срокам доставки? Звоните нашим менеджерам.


 Компания UCG возьмет на себя оптовые поставки качественных материалов!

Технические характеристики

Свойства марки

Доступна фасовка

#фасовка#