Topilene HB242P

Наличие на складе:

Наши преимущества

- Нефтехимический концерн с мировым именем

- Бесплатная консультация технолога;

- Доставка в любой город России и СНГ;

- Прямые поставки от производителя;

  - Описание

Topilene HB242P — специальная марка блок-сополимер полипропилена, зарекомендовавшая себя длительным сопротивлением гидростатическому давлению. Получена благодаря технологии полимеризации и кристаллизации HYOSUNG. Используется для выпуска труб PP-B и фитингов (без давления).

  Компания ЮСИДЖИ поставляет неокрашенные гранулы Topilene HB242P, а также другие разновидности полимерного сырья. Для заказа материалов свяжитесь с нашим менеджером.

  — Сотрудничаем с ведущими нефтехимическими концернами.

  — Поставляем полимеры оптом.

  — Храним запасы ПП на сладах собственной сети.

Особенности


   	 Гарантирует сочетание высокой жесткости и отличной ударной вязкости (N.B/5,0 кг*см/см). 
    	 Обеспечивает химическую стабильность. 
    	 Без последствий для качества контактирует с кислотами, щелочами, органическими растворителями. 
    	 Отличается малой плотностью (0,90 г/см3). 
    	 Не поддается коррозийным процессам. 
    	 Обладает прекрасной технологичностью. 
    	 Позволяет выпускать трубы большого диаметра. 
    	 Соответствует требованиям FDA и ISO/DIS. 
 





   	 Выступает в роли диэлектрика. 
    	 С легкостью переносит скачки температур. 
    	 Становится барьером для воды и пара. 
    	 Не склонен к растрескиванию, в том числе при перемене условий окружающей среды. 
    	 Не выделяет токсичных соединений. 
    	 Не боится взаимодействия с микробами и грибами. 
    	 Дает возможность производить продукцию с небольшим удельным весом. 
 





   	 Не представляет опасности для человека и природы. 
    	 Хранится в сухом состоянии. 
    	 Требует защиты от ультрафиолетовых лучей. 
    	 Прекрасно обрабатывается. 
    	 Нуждается в сушке (в течение 2-4 часов при температуре 80-100°С), если есть риск появления конденсата. 
 



Свойства


   	 ПТР — 0,30 г/10 мин 
    	 Прочность при растяжении — 320 кг/см2 
    	 Модуль упругости — 18 000 кг/см2 
    	 Твердость по Роквеллу — 85 (Шкала R) 
    	 Температура размягчения под нагрузкой — 134°С 
 



Topilene HB242P с доставкой по России и СНГ
  С 2005 года UCG сотрудничает с крупными и малыми предприятиями. Технолог поможет выбрать марку сырья под ваши задачи. Логист построит кратчайший маршрут груза до места назначения.

  — Консультируем по запуску производственной линии.

  — Предлагаем бесплатные образцы полимеров.


 Звоните. Мы работаем для вас.

Технические характеристики

Свойства марки

Topilene® HB242P неокрашенный блокPP-B сополимер, который отличается превосходным долгосрочным сопротивлением гидростатическому давлению. Он подходит для производства подземных дренажных и канализационных труб и фитингов. Специальная марка получена в результате использования интегрированной технологии полимеризации и кристаллизации HYOSUNG.

Доступна фасовка

#фасовка#