UF315

Наличие на складе:

Наши преимущества

- Южнокорейская нефтехимическая компания, производитель HDPE, LDPE, LLDPE, EVA, PP, PC.

- Бесплатная консультация технолога;

- Доставка в любой город России и СНГ;

- Прямые поставки от производителя;

  - Описание

UF315 — линейный полиэтилен высокого давления от нефтеперерабатывающего концерна Lotte Chemical (Корея). Производится по запатентованной технологии Unipol. Форма выпуска — блестящие гранулы. Требуется для изготовления выдувных пленок.

  Компания UCG реализует полимеры известных брендов в промышленных масштабах. Оформить заявку можно на сайте или по телефону.

  — Напрямую сотрудничаем с заводами-производителями.

  — Сопровождаем все позиции каталога необходимыми сертификатами и лицензиями.

  — Рассчитаем стоимость сырья с учетом объема партии.

Особенности


   	 Содержит антиоксиданты, скользящие и антиблокирующие (препятствующие слипанию) добавки. 
    	 Отличается прекрасными механическими характеристиками. 
    	 Зарекомендовал себя хорошими оптическими показателями (мутность — 12%). 
    	 Обладает высокой прочностью в условиях низких температур. 
    	 Инертен по отношению к щелочам, кислотным и солевым растворам. 
    	 Не растрескивается при увеличении нагрузок. 
    	 Стоек к воздействию радиации. 
    	 Не разрушается под влиянием ультрафиолетового излучения. 
    	 Не выделяет токсичных соединений. 
 





   	 Допускает контакт с продуктами питания. 
    	 Подходит для производства детских товаров. 
    	 Без проблем перерабатывается. 
 



Свойства


   	 ПТР — 1,1 г/10 мин. 
    	 Плотность — 0.920 г/см3 
    	 Ударная прочность — 170 г 
    	 Блеск — 72% 
 



Применение
  Используется в сельском хозяйстве, пищевой промышленности, строительном секторе. Пленки разных цветов нужны для оборудования теплиц, искусственных водоемов, полигонов ТБО, хранилищ отходов химической отрасли, изготовления мешков, сумок, упаковки.

ПЭВД UF315 с доставкой по России и СНГ
  Поставляем полимеры оптом. Штатный технолог поможет выбрать марку под ваши задачи, расскажет о деталях первого запуска производственной линии.

  — Бесплатно предоставим образцы для испытаний.

  — Без промедлений отгрузим материалы с одного из шести складов (собственная сеть).

  — Обеспечим логистику экспертного уровня: доставим продукты нефтехимии до вашего предприятия. Возможен самовывоз.


 Остались вопросы по оплате, срокам поставки? Звоните нашим менеджерам.

Технические характеристики

Свойства марки

Отличается хорошими механическими и оптическими свойствами , а также отличной перерабатываемостью.

Доступна фасовка

#фасовка#