Винилпиридиновый латекс (VP латекс)

Наличие на складе:

Наши преимущества

- Нефтехимический концерн с мировым именем

- Бесплатная консультация технолога;

- Доставка в любой город России и СНГ;

- Прямые поставки от производителя;

  - Описание

Параметр /марка
VP-15
VP latex
Содержание твердого вещества, %
40,6
40
Содержание 2-винилпиридина, %
15
15
Вязкость
40
30-60
PH
11
10-12
Плотность, г/см3
0.98-0.99
0.98-0.99
Поверхностное натяжение
45-55
40-60
Механическая стабильность, %

Технические характеристики

Свойства марки

Доступна фасовка

#фасовка#