Volgamid PA66IMNC102

Наличие на складе:

Наши преимущества

- Volgalon

- Бесплатная консультация технолога;

- Доставка в любой город России и СНГ;

- Прямые поставки от производителя;

  - Описание

Volgamid PA66IMNC102 — ненаполненная марка полиамида-66 с поверхностным нанесением лубриканта и модифицирующих добавок. Выпускается в гранулированном виде.

  Компания UCG поставляет ПА от ведущих нефтехимических заводов, в том числе от «КуйбышевАзот». Заказать материалы можно на сайте или по телефону.

  — Реализуем теплостойкие, трудногорючие, ненаполненные, угле-, минерало-, стеклонаполненные марки полиамида.

  — Сопровождаем сырье сертификатами соответствия.

  — Организуем доставку полимеров по России и СНГ.

Особенности


   	 Отличается прочностью, деформационной стабильностью. 
    	 Характеризуется минимальным водопоглощением (1,4%). 
    	 Обладает термической устойчивостью. Способен выдержать нагревание до 200°С. Температура плавления составляет 260°С. 
    	 Не трескается при пониженных температурах. 
    	 Имеет хорошие электроизоляционные и теплостойкие показатели. 
    	 Не меняет свойств при контакте с щелочами, бензином, маслами, спиртами. 
    	 Не устойчив по отношению к серной кислоте, растворяется в ней. 
    	 Зарекомендовал себя хорошей сопротивляемостью к истиранию. 
    	 Подвержен влиянию ультрафиолетового излучения. 
    	 Перерабатывается с помощью экструзии, литья под давлением. 
 





   	 Допускает окрашивание в любой оттенок. 
    	 Дает небольшую усадку: продольную — 0,3%, поперечную — 1,0%. 
    	 Способствует легкому извлечению готовой продукции из пресс-формы. 
    	 Придает блеск изделиям. 
    	 Обеспечивает высокие показатели текучести расплава. 
    	 Гарантирует минимальное время цикла литья. 
 



Свойства


   	 Напряжение при разрыве — 78 МПа 
    	 Модуль упругости при изгибе — 2716 МПа 
    	 Плотность — 1070 кг/м3 
    	 Температура сушки — 80°С 
    	 Количество влаги перед обработкой — 0,2% 
 



Применение
  Используется в качестве конструкционного материала, а также для дальнейшего армирования. Требуется для производства искусственных волокон.

Оптовые поставки Volgamid PA66IMNC102 от компании UCG
  Обеспечиваем предприятия качественным полимерным сырьем.

  — Имеем сеть складов в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Тольятти, Смоленске, Новосибирске.

  — Предлагаем выгодные условия сотрудничества.


 Доверьте поставки полимеров компании UCG.

Технические характеристики

Свойства марки

Полиамид 66 с поверхностным нанесением лубриканта и модифицирующих добавок.

Доступна фасовка

#фасовка#