ABS XR404 (Авто)

Наличие на складе:

Наши преимущества

- Нефтехимический концерн с мировым именем

- Бесплатная консультация технолога;

- Доставка в любой город России и СНГ;

- Прямые поставки от производителя;

  - Описание

XR404 (авто) — теплостойкий прочный АБС-пластик, разработанный специально для автомобильной промышленности.
 Марка одобрена ведущими производителями автомобилей — компаниями Renault, Nissan, Hyundai, Chrysler и General Motors.
  Применяется при производстве изделий, для которых важна устойчивость к воздействию высоких температур и агрессивных химикатов. Поставляется в гранулированном виде.
  Предлагаем купить автомарку ABS XR-404 в компании ЮСИДЖИ. В нашем каталоге представлена продукция корейского концерна LG Chem — ведущего мирового производителя полимерного сырья. Доставляем гранулы АБС по России и СНГ.
Характеристики ABS-пластика XR-404 (auto)
   	 Марка обладает повышенной термической и химической стойкостью, устойчивостью к ударным нагрузкам. 
    	 Готовые изделия отличаются высокой прочностью, поверхность имеет приятный глянец и привлекательный внешний вид. 
    	 Показатель текучести расплава составляет 7 г / 10 минут. 
    	 Высокая температура тепловой деформации (до 106 °С). 
Сфера применения АБС-пластика XR404 (авто)
  Марку используют преимущественно в сфере автомобильной промышленности, на ее основе изготавливают:
  — задние световые приборы автотранспорта;
  — корпуса ламп внутренней подсветки салона;
  — иное световое оборудование;
  — элементы интерьера и экстерьера автомобиля.
  Также теплостойкий ABS XR404 востребован при производстве рекламных конструкций с подсветкой и корпусов бытовых приборов.
Способ переработки
  Гранулы АБС-пластика XR404 предназначены для переработки методом литья под давлением.
  Технология полимеризации в массе обеспечивает безопасность готовых изделий (содержание летучих органических соединений не превышает допустимые нормы и удовлетворяет международным стандартам OEM).
Модификация полимера
  Введение в композицию модифицирующих добавок позволяет изменить цвет, блеск, повысить характеристики прочности и повлиять на другие параметры.
Компания UCG — официальный поставщик АБС-пластика от LG Chem
  Сотрудничаем с крупнейшим производителем ABS, имеем собственную сеть складских комплексов в разных регионах России и предлагаем большой ассортимент различных марок АБС-пластика для решения любых производственных задач.
  Чтобы купить АБС-пластик XR404 (авто) оптом, звоните в компанию ЮСИДЖИ или оставляйте заявку на сайте. Согласуем условия сотрудничества, рассчитаем стоимость партии, оперативно доставим полимерное сырье на ваше предприятие в любой регион РФ или отправим поставку в страны ближнего зарубежья.

Технические характеристики

Свойства марки

Литье, высоко теплостойкая, химически стойкая, авто марка

Доступна фасовка

Мешки бумажные по 25кг