ABS XR404 (Базовая)

Наличие на складе:

Наши преимущества

- Нефтехимический концерн с мировым именем

- Бесплатная консультация технолога;

- Доставка в любой город России и СНГ;

- Прямые поставки от производителя;

  - Описание

XR404 — устойчивый к высоким температурам и химически стойкий АБС-пластик со сбалансированными физико-механическими свойствами. Предназначен для производства изделий методом литья под давлением. Поставляется в гранулах.
  Предлагаем купить ABS XR-404 в компании ЮСИДЖИ. Являемся официальным представителем крупнейшего мирового производителя полимеров — концерна LG Chem (Корея). Обеспечиваем сырьем российские и зарубежные предприятия.
Область применения теплостойкого АБС-пластика XR404
  Наряду с высокой прочностью, ABS-пластик XR-404 демонстрирует повышенную теплостойкость и невосприимчивость к воздействию химикатов (кислот, щелочей, моющих средств, солевых растворов, нефтехимии и др.).
  Эту марку чаще всего используют при производстве элементов автомобильного интерьера, например, внутренней обшивки дверей, ручек, держателей, приборных панелей, а также корпусов и деталей бытовой техники.
Характеристики марки XR404
   	 Устойчивость к нагреву до 115°С (температура тепловой деформации в диапазоне 100–115 °С в зависимости от условий). 
    	 Стойкость к химикатам. 
    	 Показатель текучести расплава 7 г / 10 мин. 
Метод переработки
  Полимерные композиции на основе марки ABS XR404 перерабатывают методом литья под давлением.
Компания UCG — надежный поставщик ABS-пластика от LG Chem
  Чтобы купить АБС-пластик XR404 оптом, свяжитесь с менеджерами ЮСИДЖИ по телефону или оставьте заявку на сайте.
   	 Поможем подобрать подходящие марки АБС и других полимеров, рассчитаем стоимость партии. 
    	 Согласуем условия сотрудничества и отгрузим товар со склада. Благодаря сети собственных складских комплексов в разных регионах страны и большому запасу популярных марок выполняем заказы любого объема в минимальные сроки. 
    	 Доставим АБС-пластик на ваше предприятие в любой точке России и СНГ.

Технические характеристики

Свойства марки

Литье, сбалансированные физико-механические свойства, высоко теплостойкая, химически стойкая

Доступна фасовка

Мешки бумажные по 25кг