Жидкий барий-цинковый комплексный стабилизатор CH-602

Наличие на складе:

Наши преимущества

- для любого производства

- Бесплатная консультация технолога;

- Доставка в любой город России и СНГ;

- Прямые поставки от производителя;

  - Описание

Внешний вид: желтая прозрачная маслянистая жидкость Общее содержание металла: 7.5-8.5 Рекомендуемая дозировка: 2-4 PHR Применение Стабилизатор не токсичен, обладает хорошей дисперсностью, отличной атмосферостойкостью и устойчивостью к сульфидному окрашиванию. Стабилизатор широко используется в обработке не токсичных мягких и полужестких ПВХ продуктов, таких как ПВХ пленка, пластиковые перчатки, обои, мягкие шланги, искусственная кожа , рекламная пленка, пленка для ламп и так далее. Упаковка - пластиковые / металлические бочки весом 180-200 кг нетто или цистерны IBC весом 1000 кг нетто Хранение - избегайте высокой температуры и влаги, плотно закрывайте после использования Срок хранения - 12 месяцев Сертификация - 1509001:2008 SGS

Технические характеристики

#характеристики#

Свойства марки

Доступна фасовка

#фасовка#