## Slide 1
АСА LI996B
Характеристики марки:
Трудногорючая, погодоустойчивая марка
Свойства |  | Стандарт | Условия испытания | Ед. измерения | Значение
Механические свойства |  |  |  |  | 
Напряжение при растяжении |  | D638 | 50 мм/мин | МПа | 35
Модуль упругости при растяжении |  | D638 | 1 мм/мин | МПа | 2000
Относительное удлинение при разрыве |  | D638 | 50 мм/мин | % | 15
Прочность на изгиб |  | D790 | 15 мм/мин | МПа | 55
Модуль упругости при изгибе |  | D790 | 15 мм/мин | МПа | 1800
Ударная вязкость образца по Изоду ( с |  |  | 3,2 мм, 23 °С |  | 190
надрезом) |  | D256 | 3,2 мм, -30 °С | Дж/м | 60
 |  |  | 6,4 мм, 23 °С |  | 120
 |  |  | 6,4 мм, -30 °С |  | 50
Твердость по Роквеллу |  |  |  | - | -
Температурные свойства |  |  |  |  | 
Температура тепловой | - |  | Отпущеный |  | -
деформации |  | D648 | Неотпущенный | °С | -
 | 1,82 МПа, 6,4 мм |  | Отпущенный |  | -
 |  |  | Неотпущенный |  | 80
Температура размягчения по Вика |  | D1525 | 50 Н, 50 °С/ч | °С | 96
 |  |  | 2 мм |  | V0
Горючесть |  | UL94 | 3 мм | Класс | 
 |  |  |  |  | V0
Физические свойства |  |  |  |  | 
Плотность |  | D792 | - | - | 1.17
Усадка при формовании |  | D955 |  | % | 0.4~0.7
Показатель текучести расплава |  | D1238 | 220°С/10 кг | г/10 мин | 30.00
Информация, представленная в данном документе, имеет исключительно справочный характер. Производитель LG Chem. рекомендует проводить все необходимые испытания и анализы в соответствии с целями и назначением материала, а также в зависимости от производимого конечного изделия и предъявляемым к нему требованиям. Значения, указанные в данном документе следует принимать за эталонные, а не минимальные. Данные, содержащиеся в данном документе, могут быть
изменены без предварительного уведомления в результате улучшения качества продукции.