## Slide 1
SIS
Globalprene 5517
Стирол изопрен блок сополимер
Применение
Горячий клей
Адгезивы на основе растворителей
Описание
Линейный блок сополимер
Триблок и диблок сополимер Низковязкий
Упаковка: бумажный мешок 20 кг
1000 фунтов бумажная коробка. Биг бег 600 кг
Информация, представленная в документе, имеет исключительно справочный характер. Производитель LCY рекомендует проводить все необходимые испытания и анализы в соответствии с целями и назначением материала, а также в зависимости от производимого конечного изделия и предъявляемым к нему требованиям. Значения, указанные в данном документе следует принимать за эталоны. Данные содержащие в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления в результате улучшения качества продукции.
Свойства | Метод | Ед. | Среднее значение | Значение
Содержание стирола | D 5775 | % | 15 | 13-17
Диблок | D 5296 | % | 38 | 35-40
Удельная плотность | D 792 |  | 0.93 | N/A
Содержание летучих веществ | D 5668 | % | 0.25 | ≤ 0.5
Зольность | D 5667 | % | 0.7 | ≤ 1.0
Показатель текучести расплава (190 С/5 кг) | D 1238 | г/10 мин | 20 | 15-25
Вязкость раствора, 25 % в толуоле/25 С | D 2196 | CP | 800 | 650-950