## Slide 1
F4160 | Металлоценовый линейный полиэтилен высокого давления
 | Общая информация
 | Характеристики
 | 1-Гексен сополимер Высокая стойкость к проколу, прозрачность, Стабильность при низких температурах Отличная перерабатываемость
 | Добавки
 | Антиоксидант, добавка, облегчающая переработку
 | Применение
 | Промышленные, сельскохозяйственные пленки
Note | ISO 9001, 14001, /TS 16949
1 Physical Properties : these are not to be construed as specifications | 
 | www.lottechem.com
Физические свойства1 |  |  |  |  | 
Основные характеристики | Метод испытаний |  | Значение |  | 
ПТР | ASTM D1238 | 2.0 | г/10мин |  | 
Плотность | ASTM D792 | 0.918 | г/см3 |  | 
Свойства пленок (40㎛) |  |  |  |  | 
Прочность при растяжении MD TD | ASTM D882 | 520 520 | кгс/см2 | 51.0 51.0 | MПa
Удлинение MD TD | ASTM D882 | 610 670 | % |  | 
Прочность по Эмельдорфу MD TD | ASTM D1922 | 17.0 21.0 | г/µm | 680 840 | г
Ударная прочность | ASTM D1709 A | >1,200 | г |  | 
Мутность | ASTM D1003 | 21 | % |  | 
Блеск (45°) | ASTM D2457 | 75 | % |  |