## Slide 1
Полипропилен гомополимер Globalene 6331-11
Свойства | Стандарт ASTM | Единица измерения | 6331-11
Показатель текучести расплава (230 оС/2,16 кг) | D 1238 | г/10 мин | 11
Плотность | D 792 | кг/м3 | 0.904
Предел прочности при растяжении | D 638 | кг/см2 | 370
Относительное удлинение при растяжении | D638 | % | 8
Относительное удлинение при разрыве | D638 | % | 46
Модуль упругости при изгибе | D 790 | кг/см2 | 18 800
Ударная вязкость по Изоду: с надрезом | D 256 | кг-см/см | 2,7
Температура размягчения под нагрузкой (4,6 кг/см2) | D648 | оС | 110
Твердость по Шору | D785 | Шкала R | 101
Усадка | D955 | % | 1,2
Примечание:
Информация, представленная в данном документе, имеет исключительно справочный характер. Данные, содержащиеся в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления в результате улучшения качества продукции.
Преимущества: - Высокая жесткость - Отличная перерабатываемость | Применение: CPP тонкие пленки Литье под давлением