## Slide 1
Полипропилен блок сополимер Globalene 7633-3
Свойства | Стандарт ASTM | Единица измерения | 7633-3
Показатель текучести расплава (230 оС/2,16 кг) | D 1238 | г/10 мин | 3,0
Плотность | D 792 | кг/м3 | 0.897
Предел прочности при растяжении | D 638 | кг/см2 | 260
Относительное удлинение при растяжении | D638 | % | 6
Относительное удлинение при разрыве | D638 | % | 145
Модуль упругости при изгибе | D 790 | кг/см2 | 13 000
Ударная вязкость по Изоду: с надрезом (+23/-20оС) | D 256 | кг-см/см | 19 /5,9
Температура размягчения под нагрузкой (4,6 кг/см2) | D648 | оС | 94
Твердость по Шору | D785 | Шкала R | 78
Усадка | D955 | % | 1,5
Примечание:
Информация, представленная в данном документе, имеет исключительно справочный характер. Данные, содержащиеся в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления в результате улучшения качества продукции.
Преимущества: - Отличная перерабатываемость Теплостойкость Высокая ударная вязкость | Применение: Экструзия: лист, труба Литье под давлением Экструзионно-выдувное формование