## Slide 1
GS-4800
Характеристики марки:
GS-4800 представляет собой сшитый полиакрилат натрия
GS-4800 разработан для детских/взрослых подгузников с высоким показателем абсорбции и удержания влаги.
Физические свойства
Свойства | Ед. измерения | Значение | Метод измерения
Удержание влаги | г/г | 33 | WSP 241.0.R2 (15)
Абсорбция под давлением 0,7 фунт/кв. дюйм | г/г | 23 | WSP 242.0.R2 (15)
Распределение частиц по размерам |  |  | WSP 220.R2 (15)
600-850 um | % | 29 | 
300-600 um | % | 55 | 
150-300 um | % | 14,5 | 
Насыпная плотность | г/мл | 0.65 | WSP 251.0.R2 (15)
Влагосодержание | % | 1.0 | WSP 230.0.R2 (15)
рН | - | 6.0 | WSP 200.0.R2 (15)
Упаковка: Биг-бэг 850 кг.
Информация, представленная в данном документе, имеет исключительно справочный характер. Производитель LG Chem. рекомендует проводить все необходимые испытания и анализы в соответствии с целями и назначением материала, а также в зависимости от производимого конечного изделия и предъявляемым к нему требованиям. Значения, указанные в данном документе следует принимать за эталонные, а не минимальные. Данные, содержащиеся в данном документе, могут быть
изменены без предварительного уведомления в результате улучшения качествапродукции.