

**Экстракт селективной очистки**

ТУ 0258-019-48120848-2001 с изменениями 1-2

ОКП 02 5899 0515 00

Испытания проведены в Центральной заводской лаборатории (испытательной лаборатории) ООО РЗПМ 446207, Российская Федерация, Самарская область, г. Новокуйбышевск

Аттестат аккредитации N RA.RU.22HT06, cрок действия бессрочный

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателя, единица измерения | Метод испытания | Норма по ТУ 0258-019-48120848-2001 с изменениями 1-2 | Фактическое значение |
| 1 | Плотность при 20С, кг/м3 | ГОСТ 3900 | 960-990 | 972,3 |
| 2 | Вязкость кинематическая при 100С, мм2/с (сСт) в пределах | ГОСТ 33 | 10-15 | 12.52 |
| 3 | Показатель преломления при 50С, не менее | ГОСТ 18995.2 | 1.5300 | 1.5401 |
| 4 | Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, C не ниже | ГОСТ 4333 | 210 | 224 |
| 5 | Массовая доля воды, % не более | ГОСТ 2477 | Следы | Следы |

Дополнительная информация:

* Транспортирование и хранение по ГОСТ 1510.
* Гарантийный срок хранения: 1 год с даты изготовления.

