## Slide 1: АРМИДОН®
СТАБИЛИЗИРУЮЩАЯ ДОБАВКА | 
Техническая спецификация | 
АРМИДОН- гранулированная целлюлозная добавка в соответствии с требованиями ГОСТ 31015-2002 | 
Характеристика гранул Цилиндрические гранулы серо-коричневого цвета Содержание целлюлозных волокон | 75-85%
Средняя длина гранулы | 2 – 10 мм
Средняя толщина гранулы | 5±1 мм
Объемная плотность Нетоксичен, физиологически и взрывобезопасен. | 520-580 кг/м3
Характеристика целлюлозных волокон Мелко и длинно волокнистая целлюлоза. Содержание волокон длинной от 0,1-2мм | 89±5%
Термостойкость при температуре 220 °С по изменению массы при прогреве, не более | 5 %
Влажность по массе, не более | 8 %
Норма расхода
Устанавливается по результатам лабораторных испытаний щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси.
Рекомендуемая норма расхода добавки
для введения в состав смеси 0.35-0.45%
Упаковка
Двухслойные мешки вес нетто 500 кг. Силовой верхний слой – плетёный полипропилен, защитный от воды внутренний слой – полиэтилен.
Сверху мешок имеет стропы для погрузочных работ.
Условия и срок хранения
При сохранении целостности упаковки не требует специальных условий. Желательно под навесом. 12 месяцев.
ООО «Эковата Экстра» / ООО «Фирма Тюмень Эковата» 625002,г.Тюмень, ул.25 Октября д.23
Телефон/факс: (3452) 699-271
Сайт: www.armidon.pro e-mail: armidon.pro@mail.ru