

**Экстракт нефтяной (марка А)**

СТО 84035624-025-2015

Сертификат соответствия

N РОСС RU.HX20.H00370 05.07.2017

AOH “Омсксертификация”

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Норма НД | Факт. Значение |
| Вязкость кинематическая при 100С, мм2/с, в пределах | 6,00-10,00 | 8,03 |
| Показатель преломления при 50С, не ниже | 1,4900 | 1,5398 |
| Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, C, не ниже | 160 | 218 |
| Массовая доля механических примесей, %, не более | Отсутствие | Отсутствие |
| Массовая доля селективного растворителя, N-метилпирролидона, % не более | 0,010 | 0,005 |
| Массовая доля воды, % не более | Следы | Следы |
| Плотность при 20С, кг/м3, не более | 980,0 | 972,7 |
| Плотность при 15С, кг/м3 | Не нормируется, определение обязательно | 975,9 |

