## Slide 1
KOCETAL K300
Характеристики марки:
Марка общего назначения для литья под давлением
Информация, представленная в данном документе, имеет исключительно справочный характер. Производитель LG Chem. рекомендует проводить все необходимые испытания и анализы в соответствии с целями и назначением материала, а также в зависимости от производимого конечного изделия и предъявляемым к нему требованиям. Значения, указанные в данном документе следует принимать за эталонные, а не минимальные. Данные, содержащиеся в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления в результате улучшения качества продукции.
Свойства | Стандарт | Условия испытания | Ед. измерения | Значение
Физические свойства |  |  |  | 
Плотность | ASTM D792 |  | - | 1,41
Температура плавления | ASTM D3418 |  |  | 167
Влагопоглощение, 23C / 24ч | ASTM D570 |  | % | 0,22
Твердость по Роквеллу | ASTM D785 |  | Шкала M | 80
Усадка при формовании | ASTM D955 |  | % | 1.7-2.3
Механические свойства |  |  |  | 
Напряжение при растяжении | ASTM D638 |  | МПа | 60
Относительное удлинение | ASTM D638 |  | % | 40
Прочность на изгиб | ASTM D790 |  | МПа | 94
Модуль упругости при изгибе | ASTM D790 |  | МПа | 2,500
Ударная вязкость образца по Изоду (с надрезом) | ASTM D256 | 23°С | Дж/м | 85
Температурные свойства |  |  |  | 
Показатель текучести расплава | ASTM D1238 | 190 °С/2,16 кг | г/10 мин | 9.0
Температура тепловой деформации 1.8 MПа | ASTM D648 |  | °С | 110
Класс огнестойкости | UL 94 | 0,8 мм | °С | HB