## Slide 1
Полипропилен Globalene ST612
Свойства | Стандарт ASTM | Единица измерения | ST 612
Показатель текучести расплава (230 оС/2,16 кг) | D 1238 | г/10 мин | 1,8
Плотность | D 792 | кг/м3 | 0.897
Предел прочности при растяжении | D 638 | кг/см2 | 280
Относительное удлинение при растяжении | D638 | % | 13
Относительное удлинение при разрыве | D638 | % | 625
Модуль упругости при изгибе | D 790 | кг/см2 | 9 700
Ударная вязкость по Изоду: с надрезом | D 256 | кг-см/см | 6,6
Температура размягчения под нагрузкой (4,6 кг/см2) | D648 | оС | 81
Твердость по Шору | D785 | Шкала R | 77
Усадка | D955 | % | 1,4
Примечание:
Информация, представленная в данном документе, имеет исключительно справочный характер. Данные, содержащиеся в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления в результате улучшения качества продукции.
Преимущества: - Высокая прозрачность - Отличная ударная вязкость при низких температурах | Применение: Производство медицинских контейнеров методом экструзионно-выдувного формования (ISBM IV)