# 

 

[**EVATENE UE647-04**](https://ucgrus.com/catalog/evatene-ue647-04/characteristic/) **–** [**ЭТИЛЕНВИНИЛАЦЕТАТ**](https://ucgrus.com/catalog/polimery/eva/)

**Применение**

- Горячие клеи и адгезивы;

- Покрытия;

- Производство упаковки;

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Свойства | Стандарт ASTM | Единица измерения |  |
| **Физические** | | | |
| Плотность | D1505 | г/см3 | 0.940 |
| Показатель текучести расплава (190℃, 2.16 кг) | D1238 | г/10мин | 800 |
| Содержание винилацетата | % |  | 28 |
| **Термические** | | | |
| Температура плавления | D3418 | °C | 65 |

**Технические характеристики**

