## Slide 1
Полипропилен Seetec H7700
Свойства | Стандарт ASTM | Единица измерения | H7700
Показатель текучести расплава (230 оС/2,16 кг) | D 1238 | г/10 мин | 34
Плотность | D 792 | кг/м3 | 0.898
Предел прочности при растяжении | D 638 | МПа | 34
Относительное удлинение при разрыве | D638 | % | >500
Модуль упругости при изгибе | D 790 | МПа | 1600
Ударная вязкость по Изоду: с надрезом | D 256 | Дж/м | 29
Температура размягчения под нагрузкой 0,45 MPa | D648 | оС | 110
Твердость по Шору | D785 | Шкала R | 105
Температура размягчения по Вика | D1525 | С | 151
Примечание:
Информация, представленная в данном документе, имеет исключительно справочный характер. Данные, содержащиеся в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления в результате улучшения качества продукции.
Преимущества: - Узкое ММР - Наличие стабилизатора | Применение: Производство нетканых материалов-спанбонда